Композиционный мат для предотвращения эрозии производится механизированным способом из матрицы 100% полипропиленовых волокон. Маты должны иметь одинаковую толщину по всей площади, заполнители равномерно распределены внутри мата.  Сверху заполнитель накрыт упрочненной полипропиленовой сеткой, устойчивой к интенсивному воздействию ультрафиолета, с ячейками 1,27х1,27 см; снизу упрочненной полипропиленовой сеткой с ячейками 1,57х1,57 см устойчивой к интенсивному  воздействию УФ. Мат должен быть сшит через интервалы 3.81 см УФ устойчивой нитью из полипропилена, чтобы сформировать трехмерное противоэрозионное покрытие.

P300 отвечает требованиям Спецификации, установленным Советом по технологическому контролю за эрозией, Департаментом транспорта США, Спецификацией по строительству дорог и мостов на федеральных объектах Федеральной Дорожной Администрации, FP-03 ст. 713.17 в части 3.В

P300 можно использовать с Системой DOT™, состоящей из скобоподобных отметок для укладки, нанесенных на мат экологически безопасной краской. При производстве на маты наносятся отметки по обоим краям (12,5 см от края мата) для контроля нахлеста при укладке.

| Состав |  |  |
| --- | --- | --- |
| Матрица | 100% полипропиленовое волокно | 0,38 кг/м2 |
| Сетки | Верхняя упрочненная ПП с добавками от воздействия УФ | 2.44 кг/м2 |
|  | Нижняя упрочненная ПП с добавками от воздействия УФ | 1.47 кг/м2 |
| Нить | ППс добавками от воздействия УФ |  |

P300 доступен со следующими спецификациями рулона (Метрические единицы)

Ширина         2.03 м

Длина            32.92 м

Вес ±10%       27.66 кг

Площадь         66.9 м2

Характеристики                                                                                                                     Расчетные характеристики

| Характеристики | Испытание по методу | Значение |
| --- | --- | --- |
| Толщина | ASTM D6525 | 13.72 мм |
| Эластичность | ECTC Guidelines | 91.5% |
| Масса ед. площади | ASTM 6475 | 389г/м2 |
| Светопроницаемость | ECTC Guidelines | 15.0% |
| Прочность на растяжение MD | ASTM D6818 | 7.02 кН/м |
| Удлинение MD | ASTM D6818 | 20% |
| Прочность на растяжение TD | ASTM D6818 | 6.22 кН/м |
| Удлинение TD | ASTM D6818 | 23% |
| Пористость | ECTC Guidelines | 95.89 % |
| Устойчивость УФ | ASTM D4355/1000часов | 90 % |

| Предел прочности на срез |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Краткосрочный период | Долгосрочный период |
| Фаза1 Без растительности | 144 Па | 196 Па |
| Фаза 2 Частичное озеленение | 383 Па | 383 Па |
| Фаза 3 Полное озеленение | 383 Па | 383 Па |

| Лабораторные испытания* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метод испытания Параметры Результаты |  |  |
| ECTC** Метод 2 Осадки | 50 мм/час за 30 мин | КПГ***=11.92 |
|  | 100 мм/час за 30 мин | КПГ***=10.79 |
|  | 150 мм/час за 30 мин | КПГ***=10.17 |
| ECTC Метод 3 Сопротивление сдвигу | Сдвиг при 12,5 мм потери грунта | 3.30 |
| ECTC Метод 4 Прорастание | Растительный слой, 21 день инкубационного периода | 263% улучшения биомассы |
| * Не должны использоваться в для расчетов |  |  |
| ** Erosion Control Technology Council |  |  |
| **Коэффициент потери грунта – потеря грунта без укрепления/потерю грунта с укреплением (рассчитывается регрессионным анализом) |  |  |

| Расчетные данные откоса: коэффициент С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Угол наклона откоса |  |  |
| Длина откоса | < 3:1 | 3:1 - 2:1 | > 2:1 |
| < 6м | 0,0001 | 0,029 | 0,082 |
| 6 - 15,2 м | 0,036 | 0,060 | 0,086 |
| > 15,2 м | 0,070 | 0,090 | 0,110 |

| Коэффициенты шероховатости без растительности |  |
| --- | --- |
| Уровень воды | Коэффициент Маннинга |
| <0,15 м | 0,034 |
| 0,15 – 0,6 м | 0,034-0,020 |
| >0,6 м | 0,020 |