Композиционный мат для предотвращения эрозии производится механизированным способом из матрицы 70% соломенных и 30% кокосовых волокон долговечностью до 24 месяцев (долговечность натуральных заполнителей варьируется в зависимости от климатических условий, географического расположения, высотного расположения). Маты должны иметь одинаковую толщину по всей площади, заполнители равномерно распределены внутри мата.  Сверху заполнитель накрыт фотодеградирующей полипропиленовой сеткой, устойчивой к интенсивному воздействию ультрафиолета, с ячейками 1,59х1,59 см; снизу – облегченной фотодеградирующей полипропиленовой сеткой с ячейками 1,27х1,27 см. Мат должен быть сшит разлагающейся нитью через промежутки в 3,81см.

SC150 отвечает требованиям Спецификации, установленным Советом по технологическому контролю за эрозией, Департаментом транспорта США, Спецификацией по строительству дорог и мостов на федеральных объектах Федеральной Дорожной Администрации, FP-03 ст. 713.17 в части 3.В

SC150 можно использовать с Системой DOT™, состоящей из скобоподобных отметок для укладки, нанесенных на мат экологически безопасной краской. При производстве на маты наносятся отметки по обоим краям (12,5 см от края мата) для контроля нахлеста при укладке.

| Состав |
| --- |
| Матрица | 70% соломенное волокно | 0,19 кг/м2 |
|  | 30% кокосовое волокно | 0,08 кг/м2 |
| Сетки | Верхняя – фотодеградирущая с добавками от воздействия УФ | 1,47 кг/м2 |
|  | Нижняя - облегченная фотодеградирущая | 0,73 кг/м2 |
| Нить | Разлагающаяся |  |

SC150 доступен со следующими спецификациями рулона (Метрические единицы)

Ширина         2,03 м            4,87 м

Длина            32,92 м           32,92

Вес ±10%       19,95 кг           47,9 кг

Площадь         66,9 м2           165,5 м2

Характеристики                                                                                                                            Расчетные характеристики

| Характеристики | Испытание по методу | Значение |
| --- | --- | --- |
| Толщина | ASTM D6525 | 9.0 мм |
| Масса ед. площади | ASTM 6475 | 388 г/м2 |
| Светопроницаемость | ECTC Guidelines | 8,7% |
| Прочность на растяжение MD | ASTM D6818 | 2,17кН/м |
| Удлинение MD | ASTM D6818 | 26,9% |
| Прочность на растяжение TD | ASTM D6818 | 2,19 кН/м |
| Удлинение TD | ASTM D6818 | 25,2% |
| Водопоглощение | ASTM D1117 | 285% |
| Эластичность | ECTC Guidelines | 75% |
| Набухание | ECTC Guidelines | 30% |
| Устойчивость к тлению | ECTC Guidelines | Да |
| Предел прочности на срез |
| Прочность на срез без растительности | 96 Па |
| Расчетные данные откоса: коэффициент С |
|  | Угол наклона откоса |
| Длина откоса | < 3:1 | 3:1 - 2:1 | > 2:1 |
| < 6м | 0,001 | 0,048 | 0,1 |
| 6 - 15,2 м | 0,051 | 0,079 | 0,145 |
| > 15,2 м | 0,1 | 0,11 | 0,19 |

| Коэффициенты шероховатости без растительности |
| --- |
| Уровень воды | Коэффициент Маннинга |
| <0,15 м | 0,05 |
| 0,15 – 0,6 м | 0,05-0,018 |
| >0,6 м | 0,018 |
| Лабораторные испытания* |
| Метод испытания Параметры Результаты |
| ECTC** Метод 2 Осадки | 50 мм/час за 30 мин | КПГ***=5,47 |
|  | 100 мм/час за 30 мин | КПГ***=5,67 |
|  | 150 мм/час за 30 мин | КПГ***=5,88 |
| ECTC Метод 3 Сопротивление сдвигу | Сдвиг при 12,5 мм потери грунта | 2,72 |
| ECTC Метод 4 Прорастание | Растительный слой, 21 день инкубационного периода | 538% улучшения биомассы |
| * Не должны использоваться в для расчетов |
| ** Erosion Control Technology Council |
| **Коэффициент потери грунта – потеря грунта без укрепления/потерю грунта с укреплением (рассчитывается регрессионным анализом) |